«БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ФАБРИКА»

| 606460 РОССИЯ, Нижегородская область, г. Бор, р.п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2 e-mail: sales@borvf.ru | Факс: (83159) 68910 (приемная), 68942 (сбыт) Тел.: (83159) 68909 (приемная), 68913 (сбыт), 68917 (снабжение) Режим работы: с 8-00 до 17-00 Перерыв: с 12-00 до 13-00 |
| --- | --- |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙЛОКОВ

| № | Ассортимент войлоков | Наименование показателей качества | Назначение, использование войлоков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность Г/см 3 | Толщина мм | Длина м | Ширина м | Вес 1 кв.м кг |  |
| ВОЙЛОКА ТОНКОШЕРСТНЫЕ |
| 1 | Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения ГОСТ 288-72 |
| - для сальников | 0,44(0,02 | 8,0-20,0 | 0,7-0,9 | 1,50-1,80 | 3,5-8,8 | Для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания воды и пыли. |
| - пиленый для сальников | 0,36-0,38 | 2,5-20,0 | 0,8-1,1 | 1,8 | 0,9-7,2 |  |
| - для прокладок | 0,39(0,02 | 8,0-20,0 | 0,7-0,9 | 1,85 | 2,7-7,8 | Для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, для звукопоглощения. |
| - листовой прокладочный | 0,26-0,28 | 2,5-6,0 | 0,8-30 | 0,7-1,4 | 0,6-1,7 |  |
| - для фильтров | 0,25(0,02 | 10,0-20,0 | 1,5-5 | 1,85 | 2,5-5,0 | Для фильтрации масел. |
| - сальник – деталь – пластина | 0,34-0,40 | 2,5-20,0 | 0,8-1,0 | 1,80 | 0,8-8,0 | Для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания воды и пыли. |
| - прокладка – деталь –пластина | 0,31-0,38 | 2,5-20,0 | 0,8-1,0 | 1,80 | 0,8-7,6 | Для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, для звукопоглощения. |
| 2 | Войлок тонкошерстный для электрооборудования и детали из него ГОСТ 11025-78 |
| - войлок | 0,28+0,02 - 0,03 | 2,0-6,0 8,0-10,0 | 0,5-20 0,5-20 | 0,5-1,4 0,5-2,0 | 0,6-1,7 2,2-2,8 | Для производства микропровода, в узлах электромашин и электроприборов |
| - деталь – пластина | 0,28+0,02 - 0,05 | 2,0-10,0 | 0,1-0,7 | 1,4 | 0,6-2,8 |  |
| 3 | Войлок тонкошерстный для игольчатой ленты ТУ 8161-006-05251899-2005 |
| - марка А | 0,32(0,02 | 4,0 | 69,0 | 1,39 | 1,3 | Шерстяная основа для игольчатой ленты-гарнитуры чесальных и ворсовальных машин |
| - марка Б | 0,31(0,02 | 2,6 | 69,0 | 1,39 | 0,8 |  |
| 4 | Войлок тонкошерстный для протезных изделий и детали из него ТУ 8161-002-05251899-2005 |
| - войлок | 0,43(0,05 | 15,0-20,0 | 0,7 | 1,4-1,6 | 6,5-8,6 | Для изготовления деталей протезов и войлочных деталей |
| - пиленый для сальников | 0,36-0,43 | 2,5-20,0 | 0,4-0,8 | 1,4-1,6 | 0,9-8,6 |  |
| - сальник – деталь –пластина | 0,36-0,40 | 2,5-20,0 | 0,4-0,8 | 1,4-1,6 | 0,9-8,0 |  |
| 5 | Войлок подошвенный унтовый тонкошерстный и детали из него ТУ 8161-013-05251899-2005 |
| - войлок | 0,42(0,02 | 16,0 | 0,6-0,9 | 1,4-1,8 | 6,7 | Для подошв меховых унтов |
| - деталь – пластина | 0,40(0,02 | 16,0 | 0,6-0,8 | 1,4-1,8 | 6,4 |  |
| 6. | Войлок тонкошерстный по ТУ-8161-024-05251899-2012 |
| -войло | не менее 0,25 | 4,0-6,0 | 0,5-20 | 0,5-1,3 | 1,0-1,5 | Для применения в обувной промышленности для производства элементов верха обуви,стелек, вкладных чулок |
| ВОЙЛОКА ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЕ |
| 7 | Войлок технический полугрубошерстный и детали из него для машиностроения ГОСТ 6308-71 |
| - для сальников | 0,38(0,02 | 13,0-20,0 | 0,8-1,2 | 1,85 | 4,9-7,6 | Для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения от попадания воды и пыли. |
| - пиленый для сальников | 0,34-0,38 | 2,5-20,0 | 0,8-1,2 | 1,85 | 0,85-7,6 |  |
| - для прокладок марки А | 0,34(0,02 | 13,0-20,0 | 0,8-1,2 | 1,85 | 4,4-6,8 | Для предохранения деталей машин от истирания, ударов, для звукопоглощения. |
| - для прокладок марки Б | 0,28(0,02 | 6,0-12,0 | 0,8-5 | 1,85 | 1,7-3,4 |  |
| - для фильтров | 0,24(0,02 | 8,0-20,0 | 0,8-5 | 1,90 | 1,9-4,8 | Для фильтрации масел. |
| - сальник – деталь –пластина | 0,34-0,36 | 2,5-20,0 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,8-7,6 | Для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения от попадания воды и пыли. |
| - прокладка марки А деталь –пластина | 0,30-0,34 | 2,5-20,0 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,7-6,8 | Для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, а также для звукопоглощения. |
| - прокладка марки Б деталь –пластина | 0,25-0,28 | 2,5-20,0 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,6-5,6 |  |
| 8 | Войлок технический полугрубошерстный с увеличенным вложением натуральной шерсти и детали из него для машиностроения ТУ8161-009-05251899-2001 |
| - для сальников | 0,38(0,02 | 13,0-20,0 | 0,8-1,2 | 1,85 | 4,9-7,6 | Для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения от попадания воды и влаги |
| - пиленый для сальников | 0,34-0,38 | 2,5-20,0 | 0,8-1,2 | 1,85 | 0,85-7,6 |  |
| - для прокладок марки А | 0,34(0,02 | 13,0-20,0 | 0,8-1,2 | 1,85 | 4,4-6,8 | Для предохранения деталей машин от истирания, ударов, сотрясений, для звукопоглощения. |
| - для прокладок марки Б | 0,28(0,02 | 6,0-12,0 | 0,8-5 | 1,85 | 1,7-3,4 |  |
| - для фильтров | 0,24(0,02 | 8,0-20,0 | 0,8-5 | 1,90 | 1,9-4,8 | Для фильтрации масел. |
| - сальник – деталь –пластина | 0,34-0,38 | 2,5-20,0 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,8-7,6 | Для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения от попадания воды и пыли. |
| - прокладка марки А деталь –пластина | 0,30-0,34 | 2,5-20,0 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,7-6,8 | Для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, а также для звукопоглощения. |
| - прокладка марки Б деталь –пластина | 0,25-0,28 | 2,5-20,0 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,6-5,6 |  |
| 9. | Войлок обувной по ТУ 8161-025-05251899-2012 |  |
| -войлок | 0,25±0,01 | 4,0 ±0,75 5,0±1,5 6,0±1,5 | 0,5-20 | 0,5-1,5 | 1,0-1,5 | Для применения в обувной промышленности для производства элементов верха обуви, стелек, вкладных чулок |
| ВОЙЛОКА ГРУБОШЕРСТНЫЕ |
| 10 | Войлок технический грубошерстный и детали из него для машиностроения ГОСТ 6418-81 |
| - для сальников | 0,36(0,02 | 13,0-20,0 | 1,0-1,2 | 1,85 | 4,7-7,2 | Для задержки смазочных масел в местах трения |
| - пиленый для сальников | 0,32-0,36 | 2,5-20,0 | 1,0-1,2 | 1,85 | 0,80-7,2 |  |
| - для прокладок марки А | 0,32(0,02 | 13,0-20,0 | 1,0-1,2 | 1,85 | 4,2-6,4 | Для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, для звукопоглощения. |
| - для прокладок марки Б | 0,26(0,02 | 8,0-12,0 | 1,0-5,0 | 1,85 | 2,1-3,1 |  |
| - для фильтров | 0,24(0,02 | 8,0-12,0 | 1,0-5,0 | 1,90 | 1,9-2,9 | Для фильтрации масел. |
| - для изоляции | 0,16(0,02 | 8,0-10,0 | 9,0 | 1,85 | 1,0-1,6 | Для тепло- и звукоизоляции. |
| - сальник – деталь–пластина | 0,32-0,36 | 2,5-20,0 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,8-7,2 | Для задержки смазочных масел в местах трения |
| - прокладка – деталь–пластина | 0,29-0,32 | 2,5-20,0 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,7-6,4 | Для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, для звукопоглощения. |
| 11 | Войлок подошвенный и детали из него с увеличенным вложением натуральной шерсти ТУ 8161-014-05251899-2005 |
| - для подошв - для подошв | 0,33(0,02 0,33(0,02 | 8,0-10,0 10,0-13,0 | 0,8 0,8 | 1,4-1,6 1,4-1,6 | 2,64-3,3 3,3- 4,29 | Для ремонта валяной обуви, изготовления подошв, подложек, платформ и стелек в утепленной обуви. |
| - для подложек | 0,32(0,02 | 5,0-6,0 | 0,8 | 1,4-1,6 | 1,6-1,9 |  |
| - для стелек | 0,32(0,02 | 2,5-3,5 | 0,8 | 1,4-1,6 | 0,8-1,1 |  |
| 12. | Войлок грубошерстный для обувных изделий ТУ 8161-023-05251899-2012 |
| -войлок | 0,26 (0,02 | 8,0(0,02 | 0,5 - 20 | 0,5- 1,.5 | 2,08 | Для изготовления и ремонта обуви. |
| 13. | Войлок для шорных изделий ТУ 8161-015-05251899-2005 |
| - потниковый | 0,23+0,02 –0,04 | 7,0 | 1,7-2,7 | 1,2-1,8 | 1,6 | Для изготовления деталей седла, других шорных изделий |
| - подхомутный марки А и Б | 0,23(0,02 | 8,0 | 1,2-2,7 | 1,4-1,8 | 1,8 | В качестве мягких прокладок в шорно-седельных изделиях. |
| - подхомутный марки В | 0,23(0,02 | 10,0 | 2,1-2,7 | 1,4-1,8 | 2,3 |  |
| 14. | Войлок юртовый ГОСТ 16221-79 |
| - марки А, Б | 0,25(0,02 | 8,0 | 2,0-6,0 | 1,4-2,0 | 2,0 | Для изготовления юрт (переносное жилое помещение при отгонном животноводстве). |
| 15. | Войлок бытового назначения ТУ 8161-001-05251899-2005 |
| - войлок тип «И» | 0,21-0,26 +0,03 –0,02 | 2,0-4,0 | 0,3-20,0 | 0,5-1,3 | 0,42-1,04 | Для изготовления товаров народного потребления (комплектов для сауны, домашней обуви, зимней обуви, стелек, подложек, подошв, ковриков, сувенирной продукции ) и т.п |
| - войлок тип «Э» | 0,20(0,04 | 2,0-6,0 | 0,5-20,0 | 0,5-1,3 | 0,4-1,44 |  |
| - войлок тип «Т» | 0,20-0,28 +0,05 – 0,02 | 2,0-6,0 8,0-10,0 12,0-20,0 | 0,5-20,0 | 0,5-1,3 0,5-1,0 0,5-1,0 | 0,4-5,6 |  |
| - войлок тип «П» | 0,24(0,04 | 6,0-10,0 12,0-20,0 | 0,5-5,0 | 0,5-1,0 | 1,44-4,8 |  |
| - войлок тип «Г» | 0,24(0,04 | 6-10 12-20 | 0,5-5,0 | 0,5-1,0 | 1,44-4,8 |  |
| - войлок тип «Ш» | 0,20 + 0,03 – 0,02 | 6,0-8,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 1,2-1,6 |  |
| - войлок тип «ПШ» | 0,12(0,03 | 3,0-6,0 | 0,5-20 | 0,5-1,5 | 0,36-0,72 |  |
| ИГЛОПРОБИВНЫЕ ВОЙЛОКА |
| 16 | Войлок полушерстяной (иглопробивной) ТУ 8161-010-05251899-2007 |
| - войлок | п/ш | 0,09-0,13±0,01 | 3,0-4,0 | 20,0 | 1,5-1,6 | 0,3-1,0 | Для изготовления домашней обуви, подложек, подошв, стелек и использования в других областях промышленности |
|  | п/ш дублиров | 0,14-0,16±0,01 | 4,0-6,0 |  |  |  |  |
| 17 | Войлок иглопробивной чистошерстяной по ТУ 8161-021-05251899-2012 |
| -войлок | ч/ш | 0,09-0,11(0,2 | 4,0(1,0 | 20,0-25,0 | 155-160 | 0,36-0,44 | Предназначен для изготовления стелек, вкладных чулок, элементов обуви, а также для использования в других областях промышленности |
|  | ч/ш дублирован | 0,11-0,13(0,2 | 5,0(1,0 | 20,0-25,0 |  | 0,55-0,65 |  |
|  | ч/ш стелечный | 0,12-0,02 | 4,0; 5,0 | 20,0-25,0 | 155-160 | 0,55-0,65 |  |

# Text boxes

WWW.BORVF.RU